[bookmark: _GoBack]Техническа спецификация на копирната хартия

Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет ”Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ 
I. Общи изисквания към всички продукти:
Всички предлагани от участниците видове копирна хартия следва да бъдат нови и неупотребявани; да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
II. Място и срок на доставка:
Място на доставката: гр. София
Доставката на копирната хартия ще се извършва в срок до З (три) работни дни, считано от датата на подаване на заявката.
III. Специфични изисквания:
Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация нерециклирана копирна хартия:
[image: ]Предложените в офертата артикули (нерециклирана копирна хартия формати А4 и АЗ) трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация, както следва:

	Копирна хартия НЕРЕЦИКЛИРАНА

	Показател
	Стандарти или еквивалент
	Изискване

	Формат
	
	А3/А4

	Маса на единица площ g/m2
	БДС EN ISO 536:2012
	80 ± З g/m2

	CIE Белота	[image: ]
	  БДС ISO 11475:2004
	Min. 158

	Непрозрачност %
	БДС ISO 2471:2012
	Min. 91%

	Съдържание на влага %
	БДС ISO 287:2009
	Мах. 5.2%

	Дебелина /микрометри/
	БДС ISO 534:2012
	Min. 103

	ISO Степен на белота (Яркост)
	ISO 2470-1 2009
	Max. 95 %



В СЕВОП в техническото си предложение в Секцията изисквания участникът изтегля приложения Образец З към Техническо предложение и в него попълва вида, марката, модела и спецификацията на копирната хартия, която предлага.
Посочените в Техническото предложение на участника характеристики на предлаганата хартия трябва да съответстват на посочените характеристики в Техническата спецификация на производителя или еквивалентния документ подаден в СЕВОП за доказване на съответствието по рамковото споразумение.

IV. Количество: 1850 пакета по 500 л. 
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